* **Мочеточниковый стент cпокрытием Urotech Yellow Star**
* Мочеточниковый стент c покрытием Urotech Yellow Star
* Мочеточниковый стент c покрытием Urotech Yellow Star
* Мочеточниковый стент c покрытием Urotech Yellow Star

Мочеточниковый стент c покрытием Urotech Yellow Star

|  |  |
| --- | --- |
| **Материал:** | Алифатический полиуретан (PUR) |
| **Длительность:** | 12 месяцев |
| **Покрытие:** | Гидрофильное Bio PC-покрытие |
| **Тип кончика:** | Pigtail ("свинной хвост") |

Производитель: [UROTECH, Германия](http://aumed.ru/urotech)

Набор мочеточникового стента с биопокрытием для длительной установки, с двумя завитками (Pigtail), мультидлина 22-30 см.

| **Артикул** | **Размер** | **Длина** | **Тип наконечника** | **Наличие проводника** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-414722-30-BS | 4.7 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-364722-30-BS | 4.7 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360622-30-BS | 06 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360722-30-BS | 07 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |
| EP-410822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | без проводника |
| EP-360822-30-BS | 08 FR | 22-30 см | с открытым концом | с проводником |

**Состав набора**

**Мочеточниковый стент**

* Изготовлен из алифатического полиуретана (PUR)
* Защитное РС-покрытие, которое снижает риск попадания инфекции и инкрустации солей,

что увеличивает время нахождения в организме

* Несколько завитков на обоих концах для изменения длины от 22 до 30 см
* Минимальный риск смещения
* Дренажные отверстия расположены на кончиках стента
* Стенты с открытым и закрытым концом
* Удобные метки для позиционирования
* Рентгеноконтрастный

**Толкатель**

* Длина 40 см

**Проводник**

* Тефлоновое PTFE покрытие
* Прямой, жесткий, подвижный и закругленный кончик
* Длина 125 см

**Зажим**

* Только в наборе стента с закрытым концом

**Размерный ряд стентов Urotech Yellow Star с открытым концом:**

|  |
| --- |
| **Размер, FR / CH** | **Длина, см** | **Артикул для набора без направляющего проводника** | **Артикул для набора с направляющим проводником** | **Длина направляющего проводника (см)** | **Диаметр направляющего проводника (дюйм)** |
| **4.7** | 22-30 | EP-414722-30-BS | EP-364722-30-BS | 125 | 0.028” |
| **06** | 22-30 | EP-410622-30-BS | EP-360622-30-BS | 125 | 0.035” |
| **07** | 22-30 | EP-410722-30-BS | EP-360722-30-BS | 125 | 0.035” |
| **08** | 22-30 | EP-410822-30-BS | EP-360822-30-BS | 125 | 0.035” |

|  |
| --- |
| **Размер, FR / CH** | **Длина, см** | **Артикул для набора без направляющего проводника** | **Артикул для набора с направляющим проводником** | **Длина направляющего проводника (см)** | **Диаметр направляющего проводника (дюйм)** |
| **4.7** | 22-30 | - | EP-394722-30-BS | 125 | 0.028” |
| **06** | 22-30 | - | EP-390622-30-BS | 125 | 0.035” |
| **07** | 22-30 | - | EP-390722-30-BS | 125 | 0.035” |
| **08** | 22-30 | - | EP-390822-30-BS | 125 | 0.035” |

**Размерный ряд стентов Urotech Yellow Star с закрытым концом:**

**Внимание!**

* Данный товар поставляется в стерильной упаковке и предназначен для индивидуального использования.
* Купленный товар возврату или обмену не подлежит.
* Уточняйте параметры изделия и/или артикул товара, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
* Поставка производится только после оплаты товара.